DECORIA - Polaganje in vzdrževanje 
Lepila
Priprava podlage
1. Pred začetkom polaganja preverite stanje podlage. Prvi korak pri pripravi tal je meritev vlage, saj lahko podlaga vsebuje vlago tudi takrat, ko je videti suha.
2. Pri novogradnjah je treba talno površino sušiti vsaj 7 do 14 dni pred začetkom polaganja. Prepričajte se, da na cementni podlagi ni več preostale vlage.
3. Pred polaganjem s tal popolnoma odstranite vosek, barvo, umazanijo in druge nečistoče. Tla temeljito pometite ali posesajte ter odstranite pesek, zemljo in ostale delce.
4. Podlaga mora biti ravna in izravnana. Neravnine odstranite s strgalom, ostanke lepila in nalepk pa s kitarsko lopatico.
5. Pred polaganjem vzdržujte temperaturo prostora nad 15 °C. Lepilo in talne obloge naj bodo vsaj 24 ur pred vgradnjo shranjene v istem prostoru, kjer bodo položene.
6. Uporabljajte izključno lepila, ki jih priporoča DECORIA.

Polaganje
1. Pred začetkom pripravite vse potrebno orodje: merilni trak ali ravnilo, nož za rezanje, lepilo, zobato gladilko in šestilo.
2. Preverite, da imajo vse plošče oziroma deske enako številko serije (batch/lot).
3. Označite natančno središče prostora z navpično in vodoravno črto.
4. Preverite pravokotnost označenih linij, nato nanesite lepilo na prvo četrtino označene površine.
5. Lepilo nanašajte postopoma po manjših delih. Priporočena poraba lepila je od 0,3 do 0,45 kg/m².
6. Talne obloge polagajte 20 do 30 minut po nanosu lepila.
7. Med steno in robom talne obloge pustite približno 1 mm razmika. Oblogo trdno pritisnite ob podlago, da se popolnoma prilega površini.
8. Lepila so lahko vnetljiva. Izogibajte se stiku z iskrami in odprtim ognjem.
9. Lepilo se hitro suši, zato morebitne ostanke takoj odstranite z alkoholom ali alkalno raztopino.

Vzdrževanje
1. Lepilo potrebuje čas za utrjevanje. Prvih 24 ur po polaganju omejite hojo po novih tleh in ne premikajte pohištva nanje. Prvo čiščenje izvedite šele najmanj 3 dni po vgradnji.
2. Pri premikanju težkega pohištva pazite, da ne povzročite vdolbin ali poškodb na površini.
3. Dolgotrajna uporaba pohištvenih loščil in gumijastih podlog lahko povzroči madeže. Pred postavitvijo pohištva preverite, da so njegove površine in nogice čiste.
4. Pogostost obnove zaščitnega premaza je odvisna od intenzivnosti uporabe prostora. Na zelo obremenjenih površinah je priporočljivo ponovno nanašanje vsakih 1 do 2 meseca, v običajnih stanovanjskih prostorih pa približno vsakih 6 mesecev.
5. Za odstranjevanje madežev in starih premazov ne uporabljajte agresivnih topil ali gospodinjskih čistil. Uporabljajte običajna sredstva za odstranjevanje premazov in čistila z alkalno raztopino.

Vrste priporočenih lepil
Akrilna lepila na osnovi lateksa
(pogosto imenovana akrilna lepila)
· Primerna za suhe podlage brez prisotnosti vlage.
· So nestrupena in omogočajo enostavnejše vzdrževanje po vgradnji.
· Nanašajo se z zobato jekleno gladilko z zarezami 1/8" (3,2 mm).
Poliuretanska lepila
(kemično modificirana smolnata lepila)
· Zagotavljajo odpornost proti vlagi in alkalijam na neporoznih površinah.
· Nanašajo se z zobato jekleno gladilko z zarezami 1/8" (3,2 mm).
Epoksidna lepila
(termoset epoksidna lepila)
· Priporočljiva za prostore z izrazitimi temperaturnimi nihanji, visoko vlago ali zelo zahtevnimi pogoji uporabe.
· Pred uporabo je treba zmešati obe komponenti epoksidne smole v predpisanem razmerju.
· Nanašajo se z zobato jekleno gladilko z zarezami 1/16" (1,6 mm).

